[image: image1.png]Bulgarian Society for NDT
International Journal “NDT Days” ISSN: 2603-4018
Volume VIIL Issue 4, Year 2025





Development of a simplified probabilistic approach to assessing the cyclic strength of cylinders under conditions of limited technical information and a small number of loads. Scale factor. 
Roman DMYTRIIENKO1 , Oleksandr PALIIENKO1 , Alexander ALEXIEV2, Iurii TYRCHAK3 
1 E. O. Paton Electric Welding Institute (PWI) of the NAS of Ukraine. 

11 Kazymyr Malevych St., Kyiv 03150 Ukraine. E-mail: dri1@ukr.net 

2 Institute of Mechanics at the Bulgarian Academy of Sciences, 

Acad. G. Bontchev St., bl. 4. 1113 Sofia, Bulgaria. E-mail: alexiev@imbm.bas.bg 

3 Institute of Software Systems, NAS Ukraine, 

40 Acad. Glushkov ave., Kyiv, 03187, Ukraine. E-mail: chacke@gmail.com 

Abstract 
The analysis of regulatory documentation on cyclic tests of gas cylinders and literature sources on cyclic strength and durability dispersion depending on the stress level is conducted. Normal and log-normal distributions describing durability dispersion are considered. A model of probabilistic assessment of possible cylinder failure under cyclic loads depending on the number of cylinders tested by a predetermined number of cycles was constructed. The cylinders tested should not "destroy" - lose their sealing. Dependencies for taking into account the scale factor are given. 
Keywords: durability, cylinders, cyclic testing, pressure, dispersion, median, scale factor, safety factors, lognormal distribution. 

	Development of a Simplified Probabilistic Approach to Assessing the Cyclic Strength of Cylinders under Conditions of Limited Technical Information and a Small Number of Loads. Scale Factor / 

R. Dmytriienko, O. Paliienko, A. Alexiev, I. Tyrchak // International Journal «NDT Days». - Year 2025. Volume VIII / Issue 4, pp. 185-207. ISSN 2603-4018. 


Статья вышла на английском языке, публикуется в бумажном виде и на сайтах: 

https://www.bg-s-ndt.org/journal/index_bg.html HYPERLINK "http://" ; www.ndt.net. 
Для удобства, ниже приведена версия на русском языке. 

Разработка упрощенного вероятностного подхода к оценке циклической прочности баллонов в условиях ограниченной технической информации и небольшого количества нагружений. Масштабный фактор. 
Р. И. Дмитриенко1, А. Л. Палиенко1, А. Р. Алексиев2, Ю. М. Тырчак3. 
1 Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины. 
Ул. Казимира Малевича 11, г. Киев, Украина. 03150. E-mail: dri1@ukr.net 
2 Институт Механики Болгарской академии наук. 
Блок 4, ул. Акад. Г. Бончев, София, Болгария. 1113. E-mail: alexiev@imbm.bas.bg 

3 Институт кибернетики имени Глушкова Национальной академии наук Украины. 
Проспект Академика Глушкова, 40, г. Киев, Украина, 03187. E-mail: chacke@gmail.com 

Аннотация 
Проведен анализ нормативной документации касающейся циклических испытаний газовых баллонов, и литературных источников по циклической прочности и рассеянию долговечности в зависимости от уровня напряжений. Рассмотрены нормальное и логарифмически нормальное распределения, которыми описывают рассеяние долговечности. Построена модель вероятностной оценки возможного разрушения баллонов при циклических нагрузках в зависимости от количества заранее испытуемых баллонов наперед заданным количеством циклов. Испытуемые баллоны при этом не должны «разрушиться» - утратить герметичность. Приведены зависимости для учета масштабного фактора. 
Ключевые слова: долговечность, баллоны, циклические испытания, давление, рассеяние, медиана, масштабный фактор, коэффициенты запаса, логнормальное распределение. 

1. Общие положения 
При утверждении нового типа газового баллона на высокое давление, с целью доказательства его эксплуатационной надежности, наряду с довольно-таки широким спектром испытаний проводят и циклические испытания внутренним гидравлическим давлением. В большинстве случаев эти испытания проводят один раз, в самом начале. Но по некоторым нормативным документам (НД), с целью подтверждения стабильности качества изготовления, циклические испытания проводятся и в процессе устоявшегося производства баллонов, например, один из партии, либо один из пяти или десяти последовательных партий. Подробные процедуры испытаний можно найти в соответствующих нормативных документах на производство тех или иных баллонов. Некоторые положения циклических испытаний для ряда НД являются общими. 

Баллоны разделяются по типам конструкций: CNG-1 - металлический; CNG-2 - металлический лейнер, армированный проволокой или непрерывными волокнами, (кольцевая обмотка); CNG-3 - металлический лейнер, армированный непрерывными волокнами, (полная обмотка, ее еще называют обмотка в кокон); CNG-4 - непрерывные волокна, с неметаллическим лейнером (полностью композиционный). Баллоны конструкции типа CNG-3 делятся в свою очередь на два подтипа, в одном, лейнер берет на себя часть расчетной нагрузки (более 5 %), в другом, служит только для герметизации. Требования к циклическим испытаниям полностью композиционных баллонов (CNG-4), у которых металлическими частями являются только закладные элементы, в основной части такие же, как и у остальных баллонов. Но в отличие от остальных, они в процессе циклических испытаний, через определенное количество циклов проверяются на газопроницаемость. Часть циклов для таких баллонов, а также для баллонов типа CNG-3 с не разделяющим нагрузку лейнером, проводят вакуумом. 
При утверждении нового типа баллона циклическим испытаниям подвергают 2-3 баллона. Эти испытания, как правило, проводят пробным гидравлическим давлением, которое в большинстве случаев составляет 1,5 от рабочего. Баллоны с неограниченным сроком службы должны выдержать 12000 циклов пробным давлением, или по некоторым НД 24000 циклов таким давлением, которое может реализоваться в баллоне (с учетом свойств используемых газов) при температуре 65 оС. Испытания должны пройти без разгерметизации (разрушения из-за разрыва или утечки вследствие свища). В случае высокого пробного давления допускается проведение испытаний давлением равным 2/3 от пробного. При этом баллоны должны выдерживать 80000 циклов без разгерметизации. Для баллонов с ограничением срока службы испытания состоят из двух последовательных частей. Во второй части допускается разгерметизация баллона вследствие образования свища, происходящего за счет трещины усталости, а не разрыва за счет квазистатического разрушения. В ряде случаев проводят дополнительные циклические испытания и для нескольких баллонов с искусственными дефектами, но давлением меньше пробного и меньшим количеством циклов. По некоторым НД после определенной наработки допускается образование свища. Также циклическим испытаниям подвергаются баллоны после испытаний на падение о плиту, после удара об острую кромку (и при отрицательных температурах), и при необходимости, баллоны после испытаний в соленой воде. Дополнительные циклические испытания давлением проводят и при экстремальных температурах, и после кратковременного воздействия открытого пламени. Иногда после циклических испытаний, включая и дополнительные, баллоны статическим давлением доводят до разрушения с определением коэффициентов запаса. Поскольку баллоны на высокое давление являются объектами повышенной опасности, спектр различных их испытаний довольно-таки широк. Более подробная информация о требованиях к циклическим испытаниям по различным НД приведена в [1]. 
Циклическим испытаниям подвергаются газовые баллоны на высокое давление. Баллоны на низкое давление, например, баллоны стальные сварные на давление 1,6 МПа для сжиженных углеводородных газов и т.п., не подвергаются испытаниям циклическими нагрузками. Стоит отметить, что в трубопроводной индустрии также не проводят циклические испытания внутренним давлением, поскольку там коэффициент запаса по толщине стенки заведомо высок. 
Рабочее давление в баллоне задается давлением газа при температуре 15 оС. По некоторым устаревшим НД 20 оС. При максимальной температуре эксплуатации баллона, давление в нем не должно превышать пробного (испытательного) давления. Как мы видим рабочее давление баллона весьма условно. Пробное же давление является расчетным давлением баллона. Напряжения в стенках при таком давлении не должны превышать 90 % предела текучести. При этом пробное давление для баллонов, изготовленных из материала, отношение временного сопротивления к пределу текучести которого более 2, может быть снижено до 1,25 рабочего давления. Для баллонов производства USA распространенным является коэффициент 5/3. 
В ряде НД циклические испытания проводят пробным давлением, и очевидно, в случае неразрушения, получают большую гарантию циклической долговечности и надежности по сравненью с теми НД, где испытания проводят на уровне рабочего давления. Немаловажным является и то, что на более высоких нагрузках возрастает вероятность выявить квазистатическое разрушение присущее мягкому нагружению - разрушение вследствие раскрытия (разрыва), что для баллонов не допускается. А такое разрушение может иметь место в случае не совершенства конструкции, например, формы вогнутых днищ, мест перехода одной геометрической формы в другую, и т.п. Локальные же какие-то изъяны, включения, каверны, трещины и т.п. которые работают в условиях жесткого нагружения, могут также приводить к разгерметизации, но она в большей степени происходит по усталостному механизму вследствие образования свища, что менее опасно по сравнению с разрывом. 
Усталостная долговечность конструкции 
[image: image2.wmf]N

f

 - общее количество циклов от начала испытания до разрушения, при напряжениях выше предела выносливости. Она в свою очередь складывается из числа циклов до образования трещины наперед заданного размера (долговечности до трещины) и живучести (остаточной долговечности). Существует мнение, что при испытании металлов, форма кривой нагружения не влияет на усталостную долговечность. Усталостное разрушение определяется только наибольшим и наименьшим напряжениями [2]. Точно так же, как показывают опыты, несущественным является влияние частоты изменения напряжений. Исключения представляют испытания при высоких температурах, а также при воздействии коррозионной среды. В этих условиях уменьшение частоты приводит к некоторому снижению сопротивления усталости [2]. Остаточные же напряжения действуют подобно средним напряжениям цикла [3]. С увеличением напряжений 
[image: image3.wmf]N

f

 уменьшается. 
При испытаниях на усталость имеются два существенно различающиеся между собой вида нагружения: нагружение с заданным размахом нагрузки - мягкое нагружение (перемещения кинематически не ограничены); нагружение с заданным размахом деформации - жесткое нагружение. Наиболее распространены и более соответствуют массовым условиям службы деталей конструкций в эксплуатации испытания с заданным размахом нагрузки. При жестком нагружении нет накопления деформаций, что исключает возможность квазистатического разрушения. В этом случае все материалы разрушаются по усталостному типу с образованием трещин, [4]. 
Ни при каких других видах разрушений характеристики прочности не зависят от такого большого числа факторов, как при усталостном разрушении. Основными из них являются: особенности материала и технологии изготовления; конструкция изделия/детали; режим нагружения; среда, контактирующая с изделием/деталью [5]. При малоцикловом нагружении, определяющей оказывается связь между комплексами основных механических свойств и долговечностью, а не связь между отдельными основными механическими свойствами и долговечностью [6]. Основанием для вероятностных подходов является тот факт, что процессы накопления усталостных (циклических) повреждений, приводящие к зарождению и последующему развитию усталостных (в том числе малоцикловых) трещин, носят случайный характер [6]. При одном и том же напряжении, испытуемые образцы металла могут показывать числа циклов до разрушения, различающиеся на один или даже на два порядка, [3]. В работах многих авторов наблюдается существенный разброс характеристик циклического деформирования, во многих случаях значительно превышающий разброс основных механических свойств. Статистическая природа процесса усталостного разрушения предопределяет рассеяние результатов усталостных испытаний в большей степени, чем других видов испытаний [5]. Коэффициенты вариации по живучести оказываются не менее 0,2 - 0,5 [6]. По справочным данным, при испытаниях долговечности, коэффициент вариации достигает значений 0,2 - 0,3. Разброс данных наблюдается и при определении обычных пределов прочности, текучести и других характеристик, но с относительно низким коэффициентом вариации 0,01 - 0,05. 
При усталостных испытаниях рассеяние долговечности уменьшается с увеличением уровня напряжений [5, 6, 7, 8]. По этой причине рассеяние уменьшается с ростом уровня концентрации напряжений [5]. С увеличением уровня напряжений уменьшается и коэффициент вариации долговечности [6, 9, 10]. С повышением уровня действующих напряжений наблюдается переход от разрушения по зернам к разрушениям по их границам, и может изменяться место и характер разрушения [5]. При натурных испытаниях, размах амплитуды в наиболее опасных точках, весьма затруднительно определить достоверно, в отличие от количества циклов при котором произошло разрушение. 
Рассеяние в значительной мере зависит от формы и размеров образцов. С увеличением поперечных размеров испытуемых образцов из металла разброс по долговечности снижается [3, 5]. Экспериментально установлено, что небольшие образцы металла более прочны, чем крупные. В образцах крупных сечений по сравнению с малыми имеется большая вероятность наличия дефектов и опасно напряженных зерен, что связано со статистической природой процесса усталостного разрушения [3]. 
Нормативный коэффициент запаса по долговечности, равен 
[image: image4.wmf][

]

12

N

f

n

N

N

=

, [11], где 
[image: image5.wmf]12

N

f

 - число циклов до разрушения с вероятностью 0,5 (50 %) - медиана распределения усталостной долговечности, 
[image: image6.wmf][

]

N

 - максимально-допустимое число циклов, при котором вероятность разрушения крайне низкая, практически нулевая. В практике технических условий (ТУ), для гарантии, обычно принимают 
[image: image7.wmf]10

n

N

=

. Такой коэффициент применяется для сосудов давления, для трубопроводов, и для других изделий с низкой исходной концентрацией напряжений. Для элементов конструкций и деталей машин с заведомо высокой исходной концентрацией напряжений, в силу более малого рассеяния, принимают 
[image: image8.wmf]3,0

n

N

=

 [12]. При расчетах элементов авиадвигателей, например, 
[image: image9.wmf]510

n

N

=

K

. Если испытанию при эксплуатационных нагрузках подвергают натурные конструкции или полномасштабные модели, то согласно [12] вообще используют 
[image: image10.wmf]2,1

n

N

³

. 
Учитывая литературные источники относительно распределения усталостной (циклической) долговечности экспериментальных образцов, большинство авторов склоняется к логарифмически нормальному закону распределения. При этом коэффициент вариации, характеризующий рассеяние, может колебаться в районе 0,2…0,5. Используя это распределение и коэффициент вариации, например 0,5 (самый худший) и для баллонов, можно прогнозировать их циклическую долговечность, основываясь на результатах предварительно проведенных циклических испытаний без разрушения. Распределение вероятности возможного разрушения зависит от количества баллонов, на которых проводились испытания, и от количества циклов нагружения во время этих испытаний. Испытуемые баллоны, в процессе испытаний не должны утратить герметичность «разрушиться». 

Требования, прописанные в НД, касаются баллонов с неконтролируемым, большим количеством циклических нагрузок во время эксплуатации, которые в свою очередь вообще могут быть неограниченными. Если количество циклических нагружений баллонов при их эксплуатации невелико, и контролируемо, то требования НД завышены. Поэтому для таких баллонов целесообразно проводить циклические испытания меньшим количеством циклов, но это должно быть обосновано. Данная методика может использоваться как экспресс-метод, например, в случае повышения пробного/рабочего давления. Если это повышение оправдано статической прочностью. Либо же для баллонов, которые изготовлены не в соответствии с каким-либо НД. Данная методика построена на циклических испытаниях малым, не приводящим к разрушению количеством циклов. Безусловно, имеется множество методик расчета на циклическую прочность, но для этого нужно располагать геометрией, механическими свойствами, возможными несовершенствами геометрии, приводящими к концентрации напряжений и т.д. В данной публикации методики расчета на циклическую прочность не рассматриваются. 
Детальная проработка излагаемой ниже теории рассмотрена в [1]. Там же приведены все математические выкладки, которые в данной публикации приводятся без подробных доказательств. Приводимые в публикации зависимости для нормального и логарифмически нормального распределений, а также сами эти распределения проверены методом Монте-Карло. То же касается и для теоретических распределений их минимальных значений. 

2. Применение нормального и логарифмически нормального законов для оценки распределения долговечности 
Рассмотрим дискретную случайную величину 
[image: image11.wmf]X

, которая задается своей конечной выборкой 
[image: image12.wmf],,,,,

12

xxxx

in

KK

 из 
[image: image13.wmf]n

 элементов. Независимо от закона распределения этой случайной величины, для нее справедливы выборочное математическое ожидание (выборочное среднее значение) 
[image: image14.wmf]M

x

, и выборочное среднее квадратичное (стандартное) отклонение 
[image: image15.wmf]x

s

 как корень квадратный из несмещенной оценки выборочной дисперсии. 


[image: image16.wmf]1

1

n

Mx

xi

n

i

=

å

=

, 
[image: image17.wmf](

)

2

1

1

1

n

xM

xix

n

i

s

=-

å

-

=

.
(1) 
Функция распределения дискретной величины 
[image: image18.wmf]X

: 
[image: image19.wmf](

)

(

)

FxPXx

=<

, где 
[image: image20.wmf](

)

PXx

<

 - вероятность того, что величина 
[image: image21.wmf]X

 примет значение, меньшее наперед заданного конкретного числа 
[image: image22.wmf]x

. Для любой случайной величины, независимо от того, дискретная она или непрерывная, справедливо: 
[image: image23.wmf](

)

01

Fx

££

. Чем больше элементов в выборке, тем приведенные характеристики «надежней» определяют величину 
[image: image24.wmf]X

. Если величина 
[image: image25.wmf]X

 состоит из бесконечного количества элементов, то при 
[image: image26.wmf]n

Þ¥

 выборка стремится к генеральной совокупности. Но могут быть и исключения, когда количество элементов величины 
[image: image27.wmf]X

 конечно, тогда это число и будет являться генеральной совокупностью. 

Располагая значениями 
[image: image28.wmf]M

x

, 
[image: image29.wmf]x

s

 и законом распределения дискретной случайной величины, ее можно заменить на непрерывную случайную величину, обладающую большим функционалом. Полезной функцией присущей только для непрерывных случайных величин является плотность распределения вероятностей: 
[image: image30.wmf](

)

(

)

dFx

fx

dx

=

, где 
[image: image31.wmf](

)

(

)

(

)

x

FxPXxfxdx

a

=<=

ò

 - функция распределения для непрерывной величины. Нижнее значение 
[image: image32.wmf]a

 интервала интегрирования является нижней границей области допустимых значений величины 
[image: image33.wmf]X

. В случае нормального распределения 
[image: image34.wmf]a

=-¥

, для логарифмически нормального распределения, (см. ниже), этой границей является ноль. Площадь под кривой 
[image: image35.wmf](

)

fx

 естественно равна единице. Для дискретных случайных величин не существует функции плотности распределения вероятностей, так как такие случайные величины не являются абсолютно непрерывными функциями. Если 
[image: image36.wmf](

)

Fx

 для дискретной величины ступенчатая функция, то для непрерывной она плавная. Математическое ожидание и дисперсия (среднее квадратичное отклонение в квадрате) непрерывной величины определяются следующими зависимостями: 
[image: image37.wmf](

)

Mxfxdx

x

a

¥

=

ò

, 
[image: image38.wmf](

)

(

)

2

2

xMfxdx

xx

a

s

¥

=-

ò

. Далее не будем конкретизировать, дискретная это или непрерывная величина, а будем пользоваться общим математическим аппаратом. 

Дополнительные не менее важные числовые характеристики случайной величины 
[image: image39.wmf]X

. 


[image: image40.wmf]Me

x

 - медиана - значение случайной величины 
[image: image41.wmf]X

, для которой значение функции распределения равно 0,5 - значение, разделяющее области с 50 % вероятностью. Количество элементов выборки, для дискретной величины, справа и слева от медианы примерно одинаково. 


[image: image42.wmf]Mo

x

 - мода - значение случайной величины 
[image: image43.wmf]X

 с наибольшей частотой - значение, при котором наблюдается максимум функции плотности распределения вероятностей - 
[image: image44.wmf](

)

fx

. 


[image: image45.wmf]M

xxx

ns

=

 - коэффициент вариации случайной величины 
[image: image46.wmf]X

 (относительное стандартное отклонение). 

Используется условная классификация выборок на основе коэффициента вариации: при 
[image: image47.wmf]0,1

x

n

£

 выборка вариабельна слабо, при 
[image: image48.wmf]0,10,2

x

n

££

 - средне, при 
[image: image49.wmf]0,2

x

n

³

 - сильно. 

Для нормального распределения, математическое ожидание, медиана и мода совпадают. Стоит отметить, что если мы рассматриваем выборку, то для нее значения медианы, моды и коэффициента вариации будут выборочные значения. Понятно, что чем больше элементов в выборке, или чем ближе выборка к генеральной совокупности, тем эти значения «надежней». На основании выборочных числовых характеристик, полученных при обработке результатов испытаний, привлекая дополнительный математический аппарат, делаются заключения о законе распределения случайной величины. Или какому закону распределения более всего соответствует случайная величина, полученная экспериментальными методами. Для этого требуются большие выборки. После того как мы доказали или догадываемся какому закону распределения соответствует случайная величина, мы можем пользоваться его математическим аппаратом для решения частных задач. 

Если случайная величина 
[image: image50.wmf]X

 при этом распределена по нормальному закону (распределение Гаусса), то ее плотность распределения и функция распределения соответственно равны: 


[image: image51.wmf](

)

2

2

t

e

fx

x

sp

-

=

, 
[image: image52.wmf](

)

(

)

(

)

1

1

2

Fxerft

=

m

, где минус берется для значений находящихся слева от математического ожидания, 
[image: image53.wmf]2

tk

=

 - положительная величина, 
[image: image54.wmf]kxM

xx

s

=-

 - отклонения от математического ожидания в стандартных отклонениях, а 
[image: image55.wmf](

)

erft

 - функция ошибок Гаусса. 
Для построения плотности и функции распределения величины 
[image: image56.wmf]X

 распределенной по нормальному закону, а также для проведения разнообразных вычислений, шкалу абсцисс целесообразно представлять в виде 
[image: image57.wmf]xMk

xx

s

=±

, (
[image: image58.wmf]0

k

>

). В таком представлении, числовые значения на оси абсцисс симметричны относительно математического ожидания. 

Параметр 
[image: image59.wmf](

)

kxM

ixx

s

=-

 показывает, на сколько стандартных отклонений значение 
[image: image60.wmf]x

i

 отстоит от математического ожидания 
[image: image61.wmf]M

x

 вправо или влево, в зависимости от знака. В случае нормального распределения 
[image: image62.wmf](

)

(

)

(

)

FxFkPXx

ºº<

. Значение 
[image: image63.wmf]k

 можно представить как результат обратной функции нормального распределения 
[image: image64.wmf](

)

(

)

1

kFPXx

-

=<

. Значения 
[image: image65.wmf]k

 и 
[image: image66.wmf](

)

Fk

 приводятся в таблицах по математической статистике. 

Логарифмически нормальным (логнормальным) распределением называется распределение такой строго положительной величины 
[image: image67.wmf]W

, (
[image: image68.wmf]0

W

>

), логарифм которой 
[image: image69.wmf](

)

UlnW

=

 распределен нормально [13]. Значения величины 
[image: image70.wmf]U

 могут быть как больше, так и меньше нуля. Поэлементно можно представить как 
[image: image71.wmf](

)

ulnw

=

, либо же 
[image: image72.wmf]u

we

=

, где 
[image: image73.wmf]w

 элемент множества 
[image: image74.wmf]W

, а 
[image: image75.wmf]u

 элемент множества 
[image: image76.wmf]U

. Плотность распределения и функция распределения величины 
[image: image77.wmf]U

 естественно равны плотности и функции нормального распределения. Логнормальное распределение является более удобным в использовании, чем нормальное. 

В случае непрерывного представления, из взаимосвязи величин 
[image: image78.wmf]U

 и 
[image: image79.wmf]W

, и поскольку 
[image: image80.wmf]dw

u

ew

du

==

, имеем 
[image: image81.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1

dFw

dFw

dudu

u

fwfufu

dwdudwdww

====

. Подставляя найденное для плотности распределения в функцию распределения величины 
[image: image82.wmf]W

 получаем 
[image: image83.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

00

wwu

dw

FwfwdwfufuduFu

w

====

òòò

-¥

. Отсюда видно, что функции распределения величин 
[image: image84.wmf]U

 и 
[image: image85.wmf]W

 совпадают. 

Математическое ожидание и дисперсию случайной величины (
[image: image86.wmf]W

), подчиняющейся логарифмически нормальному распределению возьмем из учебника [13]: 


[image: image87.wmf]2

2

u

M

u

Me

w

s

+

=

, 
[image: image88.wmf]22

2

2

1

M

uuu

ee

w

ss

s

æö

+

ç÷

=´-

ç÷

èø

, где 
[image: image89.wmf]M

u

 и 
[image: image90.wmf]2

u

s

 математическое ожидание и дисперсия величины 
[image: image91.wmf]U

. Разделив 
[image: image92.wmf]2

w

s

 на 
[image: image93.wmf]2

M

w

, получим 
[image: image94.wmf]{

}

2

2

2

1

2

w

u

e

w

M

w

s

s

n

==-

, откуда: 


[image: image95.wmf](

)

2

2

11

2

w

lnln

uw

M

w

s

sn

æö

ç÷

=+=+

ç÷

èø

,
(3) 
где 
[image: image96.wmf]M

www

ns

=

 - коэффициент вариации величины 
[image: image97.wmf]W

. 

Из выражения для 
[image: image98.wmf]M

w

 находим 
[image: image99.wmf](

)

(

)

(

)

2

1

22

11

22

u

MlnMlnMlnlnM

uwwwww

s

nn

æö

=-=-+=+

ç÷

èø

. 

Понятно, что 
[image: image100.wmf](

)

(

)

MMlnM

uw

lnw

=¹

 и 
[image: image101.wmf](

)

(

)

ln

uw

lnw

sss

=¹

. 

Приведенные зависимости, полученные для непрерывной величины, работают и для ограниченного выборочного распределения, при условии, что оно действительно распределено по логнормальному закону. Величина 
[image: image102.wmf]U

 необходима нам для использования ее функции распределения как для нормального закона, не более того. 

Плотность распределения и функция распределения логарифмически нормально распределенной величины 
[image: image103.wmf]W

 соответственно равны: 


[image: image104.wmf](

)

(

)

(

)

2

2

2

2

1

22

lnwM

u

t

e

u

fwe

ww

uu

s

spsp

-

-

-

=×=

, 
[image: image105.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

111

1

222

2

lnwM

u

FwerferftFu

u

s

æö

-

ç÷

===

ç÷

èø

mm

, где минус берется для значений находящихся слева от математического ожидания логарифма, параметр 
[image: image106.wmf]t

 см. выше. 

Медиана и мода логнормального распределения определяются следующими выражениями: 
[image: image107.wmf]2

2

11

2

M

w

u

MeeMM

wwww

M

w

s

n

==+=+

, 
[image: image108.wmf](

)

2

3

2

1

M

uu

MoeM

www

s

n

-

==+

. Соблюдается условие: 
[image: image109.wmf]MoMeM

www

<<

. Полезно указать, что математическое ожидание логарифма, непосредственным образом переходит в медиану логнормального распределения. 

Коэффициент вариации величины 
[image: image110.wmf](

)

UlnW

=

, можно выразить следующим способом: 


[image: image111.wmf](

)

(

)

(

)

22

11

2

1

lnln

ww

u

u

M

lnMe

u

w

lnM

ww

nn

s

n

n

++

===

æö

+

ç÷

èø

. 

При коэффициенте вариации 
[image: image112.wmf]w

n

 а, следовательно, и 
[image: image113.wmf]u

n

 стремящимся к нулю, логнормальное распределение стремится к нормальному, а соответственно, медиана и мода, к математическому ожиданию. Причем стоит отметить что 
[image: image114.wmf]Mo

w

, 
[image: image115.wmf]Me

w

 и 
[image: image116.wmf]M

w

 отличаются друг от друга тем больше, чем больше коэффициент вариации. Стоит заметить, что 
[image: image117.wmf]uw

nn

<<

, что дает преимущества логарифмически нормальному закону. 

Если случайная величина 
[image: image118.wmf]W

 действительно распределена по логнормальному закону, то для определения всех зависимостей для нее, достаточно оперировать величинами 
[image: image119.wmf]M

w

 и 
[image: image120.wmf]w

s

. Эти величины можно найти, по результатам циклических испытаний, используя формулы (1). Если же мы предполагаем нормальный закон распределения, в таком случае также используем формулы (1). 

Для построения плотности и функции распределения величины 
[image: image121.wmf]W

 распределенной по логнормальному закону, а также для проведения разнообразных вычислений, шкалу абсцисс можно брать как и у величины 
[image: image122.wmf]X

, (см. выше), но целесообразней ее представлять в виде 
[image: image123.wmf]u

we

=

, где 
[image: image124.wmf]uMk

uu

s

=±

. Расписывая, имеем, 


[image: image125.wmf](

)

(

)

22

11

k

klnln

MkMk

ww

u

uuuu

weeeeMeeMee

ww

nn

ss

±

æö

±×++

ç÷

±±

===×=×=

ç÷

ç÷

ç÷

èø

. В таком представлении, числовые значения для величины 
[image: image126.wmf]U

, на оси абсцисс симметричны относительно медианы. 

В качестве иллюстрации, на рисунке 1 приведены нормальное и логнормальное распределения. 

[image: image127.png]S(=)-f(w)

8

08
—os
<
Soa

02

7 75 s 85 9 95 10
xw u=ln(w) P

F(x). F(w)

Lae | M =) =5700
0,,=0,=2850
v, =V, =05

Maw:§09&2 Mu =854
Mo, =40786 7, =047
1,=0.06

10000 15000





Рисунок 1. Нормальное и логарифмически нормальное распределения при математическом ожидании 5700 и коэффициенте вариации равном 0,5: 
Norm - нормальное распределение; L-Norm - логнормальное распределение; 1 - для 
[image: image128.wmf]xMk

xx

s

=±

, 2 - для 
[image: image129.wmf]Mk

uu

wee

s

±

=×

, значения для оси абсцисс с отклонениями кратными стандартному отклонению, где 
[image: image130.wmf]3,2,1,0,1,2,3

k

=---

. 
Взаимосвязь между 
[image: image131.wmf]k

u

 и 
[image: image132.wmf]k

w

 зависит только от коэффициента вариации. 
Принимая 
[image: image133.wmf]Mu

ui

k

u

u

s

-

=

, можно показать, что в случае представления 
[image: image134.wmf]Mw

wi

k

w

w

s

-

=

, следует что  
[image: image135.wmf]1

1

M

w

wk

iww

n

=

-

 и 
[image: image136.wmf](

)

(

)

2

11

2

1

lnk

www

k

u

ln

w

nn

n

æö

--+

ç÷

èø

=

+

. 

Если же положить что 
[image: image137.wmf]Mew

wi

k

w

w

s

-

=

, то 
[image: image138.wmf]1

1

2

1

M

w

w

i

k

ww

w

n

n

=

-

+

 и 
[image: image139.wmf](

)

2

11

2

1

lnk

www

k

u

ln

w

nn

n

æö

--+

ç÷

èø

=

+

. 
3. Оценка вероятности разрушения баллонов по результатам испытаний их опытных образцов без разрушения 
Задача про миллион баллонов. Пусть мы условно, в качестве примера, имеем один миллион баллонов, каждый из которых в процессе эксплуатации будет заправляться 10 раз рабочим давлением - небольшое количество циклов нагружения. Нам нужно провести экспериментальный экспресс-анализ с некой гарантией того, что у нас все баллоны выдержат эксплуатационное количество нагружений (10 раз). Про баллоны нам ничего неизвестно, ни материал, ни предельные давления, ни геометрия, ни механические свойства, ни коэффициенты концентрации напряжений в наиболее опасных местах, ни распределение циклической (усталостной) долговечности, словом ничего. Известно только то, что баллоны принадлежат одному типу, а еще лучше, одной партии производства. Баллоны прошли неразрушающий контроль, и предварительные нагружения пробным давлением, которое на некоторую величину превышает рабочее. Циклические нагружения выбранных наугад экспериментальных баллонов будем производить пробным давлением. При испытаниях баллоны не должны «разрушиться». Сначала нагрузим один баллон 10-ю циклами давления. Результат особо ни о чем не говорит. Если мы ему дадим пятикратный запас, т.е. 50 циклов, и он не разрушится, то какая-то незначительная доля вероятности, что наши миллион баллонов выдержат по 10 циклов, имеется. Если же мы 50-ю циклами давления нагрузим 2 баллона, и они не разрушатся, то вероятность будет немного выше, чем при нагружении одного баллона. Представим наш мысленный эксперимент в виде ряда из элементов (количество баллонов - количество циклов их нагружения): 1 - 10; 1 - 50; 2 - 50; 2 - 100; 3 - 100; 4 - 100, и т.п. Интуитивно понятно, что чем больше баллонов задействовано в испытаниях, и чем больше количество их нагружений пробным давлением, тем больше вероятность того, что наши миллион баллонов выдержат по 10 циклов рабочим давлением. 

Также интуитивно понятно, чтобы повысить эту вероятность, нужно либо увеличивать количество баллонов в испытаниях, либо увеличивать количество циклов их нагружения. 

Вопрос заключается в том, чтобы оценивать эти вероятности. 

Не маловажным является вопрос и выбора баллонов для циклических испытаний. Выбор наугад не является оптимальным. Если уж мы и проводим циклические испытания, то для них лучше выбирать худшие из признанных годными баллоны. Такими баллонами могут служить те, у которых: 

- больший коэффициент остаточного расширения при пробном нагружении давлением после производства, или 

- большее упругое расширение, (если остаточное неизвестно), или 

- большее отношение объема к весу (если остаточное и упругое расширения неизвестны), или 

- имеются некие различные, но допустимые дефекты. 

В соответствии с некоторыми НД, для баллонов определяются упругое и остаточное расширения. По этим критериям производят отбраковку баллонов, как на стадии производства, так и при периодическом их освидетельствовании. Эти критерии, в тех НД, где они предусмотрены, применяются к каждому баллону при нагружении его пробным давлением, т.е. 100 % контроль [1, 14, 15, 16]. 

Вероятность того, что из 
[image: image140.wmf]n

 выбранных случайным образом чисел (элементов) все они одновременно окажутся больше или меньше медианы, равна 
[image: image141.wmf]0,5

n

. С увеличением 
[image: image142.wmf]n

, эта вероятность уменьшается. Для 
[image: image143.wmf][

]

1,2,3,4,5

n

=

, эти вероятности соответственно составят: 0,5; 0,25; 0,125; 0,0625; 0,03125. Например, мы испытали 3 баллона некоторым количеством циклов, и они не разрушились. Вероятность того что это количество циклов окажется больше медианы составляет 12,5 %, для 5-ти баллонов соответственно 3,125 %. В случае же испытания только одного баллона понятно - 50 %. 
Поскольку 
[image: image144.wmf](

)

(

)

FxPXx

=<

, где 
[image: image145.wmf]x

 заданное значение, то вероятность того чтобы 
[image: image146.wmf]n

 случайных чисел одновременно были меньше 
[image: image147.wmf]x

, равна произведению этих вероятностей, т.е.: 
[image: image148.wmf](

)

(

)

n

Fx

. Вероятность же того, что эти 
[image: image149.wmf]n

 чисел одновременно больше 
[image: image150.wmf]x

, равна 
[image: image151.wmf](

)

(

)

1

n

Fx

-

. Функцию 
[image: image152.wmf](

)

Fx

, для упрощения, можно заменить на 
[image: image153.wmf](

)

Fk

, где 
[image: image154.wmf](

)

kxM

xx

s

=-

. В качестве 
[image: image155.wmf]х

 может выступать, например число циклов до разрушения, в случае нормального распределения, либо натуральный логарифм от числа циклов до разрушения в случае логарифмически нормального распределения. В качестве же 
[image: image156.wmf]M

x

 и 
[image: image157.wmf]x

s

 - математическое ожидание, и стандартное отклонение числа циклов до разрушения, либо логарифма числа циклов до разрушения. Функции 
[image: image158.wmf](

)

(

)

n

Fk

 и 
[image: image159.wmf](

)

(

)

1

n

Fk

-

 в случае нормального распределения, для 
[image: image160.wmf][

]

1,2,3,200

n

=

 приведены на рисунке 2, они между собой симметричны. 
[image: image161.png]-F(k)"

(1

(Fw)

WC)2-1) () 1)





Рисунок 2. Функции 
[image: image162.wmf](

)

(

)

n

Fk

 и 
[image: image163.wmf](

)

(

)

1

n

Fk

-

 в случае нормального распределения, для 
[image: image164.wmf][

]

1,2,3,200

n

=

. 
В случае испытания одного образца (
[image: image165.wmf]1

n

=

), понятно, что функция 
[image: image166.wmf](

)

(

)

n

Fk

 совпадает с функцией распределения 
[image: image167.wmf](

)

Fk

, а 
[image: image168.wmf](

)

(

)

1

n

Fk

-

 равна 
[image: image169.wmf](

)

1

Fk

-

. В сумме эти функции, для 
[image: image170.wmf]1

n

=

, дают единицу. 
Предположим, что мы испытали 
[image: image171.wmf]3

n

c

=

 образцов баллонов, тестовым количеством циклов нагружения 
[image: image172.wmf]N

t

 без разрушения, ни один из баллонов не «разрушился». Далее такой случай, при котором мы не получили разрушения при циклических испытаниях, будь то разрыв или свищ приводящие к утрате герметичности, будем называть «удачное» испытание. В качестве удачного испытания может быть заложен и другой какой-нибудь критерий. Для композитных баллонов им может служить, например, некритическое разрушение волокон, не отслаивание наружного защитного покрытия и т.п. При этом мы ничего не знаем о реальном распределении количества циклов до разрушения. Если предположить что при наших 
[image: image173.wmf]N

t

 циклов мы находимся в зоне медианы реального распределения, то такая вероятность равна 
[image: image174.wmf](

)

(

)

(

)

3

3

3

110,50,50,125

FN

t

-=-==

, см. рисунок 2, кривая 3 - тонкой линией. Вероятность того, что они все три уже должны «разрушиться», тоже равна 0,125, кривая 3 - жирной линией. Если же предположить, что каким-то чудом мы оказались, например, в зоне математическое ожидание плюс 1 стандартное отклонение, не получив ни одного разрушения, то такая вероятность вообще окажется очень низкой 
[image: image175.wmf](

)

(

)

(

)

3

3

3

110,8413450,1586550,003994

FN

t

-=-==

. Причем вероятность того что они все три уже должны быть разрушены равна 
[image: image176.wmf](

)

(

)

3

3

0,8413450,595555

FN

t

==

. 

Допустим, что мы испытали 
[image: image177.wmf]n

c

 баллонов, тестовым 
[image: image178.wmf][

]

NN

t

>

 количеством циклов нагружения без разрушения, «удачное» испытание. Если при нагружении 
[image: image179.wmf]1

n

c

+

 баллона произойдет его разрушение при количестве циклов равным, или меньшим чем 
[image: image180.wmf]N

t

, то доля, припадающая на этот результат составит 
[image: image181.wmf](

)

11

n

c

+

. При росте 
[image: image182.wmf]n

c

 эта доля уменьшается. Это число можно приравнять к вероятности 
[image: image183.wmf](

)

P

-

 того, что этот последующий баллон не выдержит 
[image: image184.wmf]N

t

 циклов, при условии, что все предыдущие выдержали испытания, т.е. 


[image: image185.wmf](

)

(

)

(

)

11

PFNn

tc

==+

-

.
(4) 
Естественно, что вероятность 
[image: image186.wmf](

)

P

+

 того, что 
[image: image187.wmf]1

n

c

+

 баллон выдержит 
[image: image188.wmf]N

t

 циклов, равна 
[image: image189.wmf](

)

(

)

(

)

11

PFNnn

tcc

=-=+

+

. В сумме эти две вероятности дают единицу. Стоит отметить, что если 
[image: image190.wmf]1

n

c

=

 (испытали один баллон), то вероятность того, что следующий баллон выдержит испытания, равна 50 %. Значения вероятности разрушения и не разрушения, в зависимости от количества испытанных баллонов приведены на рисунке 3а. На рисунке 3b приведено значение параметра 
[image: image191.wmf]k

, (понятно, что 
[image: image192.wmf]k

 отрицательная величина), как результат обратной функции нормального распределения от значений 
[image: image193.wmf](

)

P

-

, 
[image: image194.wmf](

)

P

+

, которые между собой симметричны. 

Следует отметить, что под баллонами можно подразумевать и некие другие полномасштабные образцы или элементы чего-либо. 

[image: image195.png]a)

4
o)

123456758095 0U12

123456758095 0U12

e )





Рисунок 3. Вероятности разрушения и не разрушения и значения обратной функции нормального распределения в зависимости от количества испытанных баллонов: 
а - вероятности разрушения 
[image: image196.wmf](

)

P

-

 и не разрушения 
[image: image197.wmf](

)

P

+

; b - значение параметра 
[image: image198.wmf]k

, как результат обратной функции нормального распределения. 
Не имея фактических значений 
[image: image199.wmf]N

f

, можно догадаться, что при увеличении количества «удачно» испытанных баллонов 
[image: image200.wmf]n

c

, условная медиана 
[image: image201.wmf]12

N

f

, для которой вероятность разрушения равна 50 %, как бы смещается вправо относительно 
[image: image202.wmf]N

t

, см. рисунок 4. (Эти смещения будут большими для больших коэффициентов вариации). При испытании всего лишь одного баллона, 
[image: image203.wmf]N

t

 и 
[image: image204.wmf]12

N

f

 совпадают. Точками на рисунке 4 указаны значения при испытании 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 баллонов, (справа налево). 

[image: image205.png]



Рисунок 4. К идее циклических испытаний баллонов без разрушения. 
Располагая значениями 
[image: image206.wmf]N

t

 и 
[image: image207.wmf]n

c

, по формуле (4) определяем вероятность разрушения для этих значений - эта же вероятность является значением функции распределения. Далее находим значение 
[image: image208.wmf]k

, как обратное значение функции нормального распределения. Чтобы не путаться в знаках, значение 
[image: image209.wmf]k

 используем по модулю. Задаваясь коэффициентом вариации 
[image: image210.wmf]w

n

, по формуле (3) находим 
[image: image211.wmf]u

s

. Затем вычисляем 
[image: image212.wmf](

)

MlnNk

utu

s

=+

 и 
[image: image213.wmf]M

u

Mee

w

=

. Задаваясь значением 
[image: image214.wmf]n

N

, определяем 
[image: image215.wmf][

]

NMen

wN

=

 и 
[image: image216.wmf][

]

*

nNN

Nt

=

 - тестовый (экспериментально подтверждаемый) коэффициент запаса по долговечности. 

Для некоего значения количества циклов 
[image: image217.wmf]N

, где 
[image: image218.wmf]0

NN

t

££

, (в качестве 
[image: image219.wmf]N

 может выступать и 
[image: image220.wmf][

]

N

), можно получить вероятность разрушения при этом количестве циклов 
[image: image221.wmf](

)

(

)

(

)

MlnN

u

PFkF

N

u

s

æö

-

==-

ç÷

-

ç÷

èø

. Расписывая это выражение более подробно, получаем 


[image: image222.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

1

122

11

1

N

t

PFkFlnFlnln

ww

N

Nn

c

nn

æö

æö

æö

æö

æö

-

ç÷

ç÷

ç÷

==--´++

ç÷

ç÷

-

ç÷

ç÷

ç÷

ç÷

+

èø

èø

èø

èø

èø

. 
Поскольку мы договорились, что параметр 
[image: image223.wmf]k

 положительный, то при непосредственном вычислении функции 
[image: image224.wmf](

)

Fk

, перед 
[image: image225.wmf]k

 ставим знак минус. Если 
[image: image226.wmf][

]

NN

=

, то 
[image: image227.wmf](

)

(

)

[

]

PP

N

N

=

-

-

. 

Вводя замену в соответствии с формулой (3): 
[image: image228.wmf](

)

2

1

ln

uw

sn

=+

, получаем зависимости 
[image: image229.wmf](

)

1

11

1

NNexpFFP

tu

N

n

c

s

æö

æö

æö

æö

--

ç÷

ç÷

=×-

ç÷

ç÷

-

ç÷

ç÷

ç÷

+

èø

èø

èø

èø

, и 
[image: image230.wmf](

)

1

1

1

1

n

c

N

t

FlnFP

N

N

u

s

=-

æö

æö

æö

-

+

ç÷

ç÷

ç÷

-

ç÷

èø

èø

èø

. 

Из этих зависимостей, задаваясь вероятностью разрушения при некотором количестве циклов 
[image: image231.wmf]N

, (например при 
[image: image232.wmf][

]

N

), можно получить: из первой - тестовое количество циклов нагружения 
[image: image233.wmf]N

t

, при определенном количестве испытуемых баллонов 
[image: image234.wmf]n

c

; из второй - количество баллонов 
[image: image235.wmf]n

c

, которые необходимо подвергнуть испытаниям заданным тестовым количеством циклов 
[image: image236.wmf]N

t

. 

На рисунке 5, для логнормального распределения, (в качестве 
[image: image237.wmf]N

 взято 
[image: image238.wmf][

]

N

), приведены зависимости между 
[image: image239.wmf][

]

*

nNN

Nt

=

 и 
[image: image240.wmf]n

c

 для различных вероятностей разрушения 
[image: image241.wmf](

)

[

]

P

N

-

, при коэффициентах вариации 0,2 и 0,5. 

[image: image242.png]AT
S m “
< w
TR
[ \o .
= EN
= s
Sy AT A
YA .
A ——
z_z_\fusmn
i1
B M “
=
[LAT T
[EIT:
[yl
= iy
=
~J ) sl
VAR
T et <





Рисунок 5. Зависимости между тестовым коэффициентом запаса по долговечности и количеством баллонов, подвергающихся испытаниям, для различных вероятностей разрушения, при коэффициентах вариации 0,5 - а) и 0,2 - b). 
Следует отметить, что 
[image: image243.wmf][

]

*

nNN

Nt

=

 может быть и меньше 1. Это возникает в тех случаях, когда задаваемая вероятность  
[image: image244.wmf](

)

[

]

P

N

-

, будет больше 
[image: image245.wmf](

)

(

)

(

)

11

PFNn

tc

==+

-

. 

В случае нормального распределения, легко показать, что 
[image: image246.wmf](

)

1

MNk

xtx

n

=-

, (здесь параметр 
[image: image247.wmf]k

 соответственно для 
[image: image248.wmf]N

t

), и 
[image: image249.wmf][

]

NMn

xN

=

. Для 
[image: image250.wmf]N

 соответственно (параметр 
[image: image251.wmf]k

 соответственно для 
[image: image252.wmf]N

),  получаем 
[image: image253.wmf](

)

(

)

1

MN

N

x

PFkFF

N

MM

xxxxx

nnn

æöæö

-

==-=-

ç÷ç÷

-

ç÷ç÷

èøèø

, или 
[image: image254.wmf](

)

(

)

111

1

1

N

PFkFF

N

Nn

xtcx

nn

æö

æö

æö

æö

-

ç÷

ç÷

ç÷

==--+

ç÷

-

ç÷

ç÷

ç÷

ç÷

+

èø

èø

èø

èø

. Необходимо отметить, что использовать нормальное распределение следует только в тех случаях, когда 
[image: image255.wmf]1

k

x

n

<

. 

Аналогично для нормального распределения можно получить 
[image: image256.wmf](

)

11

1

1

1

1

F

n

cx

NN

t

FP

N

x

n

n

æö

-

+

ç÷

ç÷

+

èø

=

æö

-

+

ç÷

-

èø

, и 


[image: image257.wmf](

)

1

1

11

1

n

c

N

t

FFP

N

N

xx

nn

=-

æö

æö

æö

-

ç÷

+-

ç÷

ç÷

-

ç÷

ç÷

èø

èø

èø

. Стоит отметить, что при непосредственном вычислении 
[image: image258.wmf](

)

1

FPk

N

æö

-

=

ç÷

-

èø

 отрицательная величина, и по модулю она должна быть меньше 
[image: image259.wmf]1

x

n

. Нормальный закон дает «красивые» результаты только при малых значениях коэффициента вариации. 

В принципе, как один из вариантов, в гарантированный запас, можно использовать и линейную зависимость для вероятности, см. прямую 
[image: image260.wmf]CB

 на рисунке 6a. В таком случае для числа циклов 
[image: image261.wmf]N

 имеем 
[image: image262.wmf](

)

(

)

1

N

P

N

Nn

tc

=

-

+

. Функция плотности распределения вероятностей по линейному закону будет представлять из себя прямую, параллельную оси абсцисс, см. прямую 
[image: image263.wmf](

)

b

 на рисунке 6b. 

На рисунке 6 представлен гипотетический случай, когда испытаниям на 
[image: image264.wmf]600

N

t

=

 циклов подверглись 
[image: image265.wmf]3

n

c

=

 баллона, коэффициент вариации принят равным 
[image: image266.wmf]0,5

wx

nn

==

. Значение функции распределения для 3-х баллонов в соответствии с формулой (4) равно 
[image: image267.wmf](

)

(

)

6001310,25

F

=+=

. Площади под функциями плотности распределения для нормального и логнормального распределений левее 
[image: image268.wmf]600

N

t

=

 циклов, см. прямую 
[image: image269.wmf](

)

a

 на рисунке 6b, одинаковые. Эти площади также равны площади прямоугольника ограниченного осями координат и прямыми 
[image: image270.wmf](

)

a

 и 
[image: image271.wmf](

)

b

. В данной постановке, для нормального и логнормального законов, совпадают только значения функций распределения при значении 
[image: image272.wmf]N

t

, математические же ожидания и стандартные отклонения естественно тут не совпадают. 

[image: image273.png]00015

a
0,001 /
00005 {—4 —

—
o

0 20 40 &0 800 1000
xw )

S()-f(w)





Рисунок 6. Распределения при испытании трех баллонов 600 циклами нагружения при коэффициенте вариации равном 0,5: 
(
[image: image274.wmf]600,3,0,5

Nn

tcwx

nn

====

). Обозначения приняты, так, как и на рисунке 1. 
При проектировании испытаний на ограниченное количество циклов, может возникать технико-экономический вопрос. Что целесообразней, нагрузить большее количество баллонов меньшим количеством циклов или наоборот, меньшее количество баллонов большим количеством циклов. Этот вопрос связан со стоимостью баллонов, которые после испытаний нельзя уже будет использовать, и ресурсом испытательного оборудования, тем более, если речь идет о высоких давлениях. Немаловажным фактором может оказаться еще и время, которое необходимо затратить на циклические нагружения и возможный ремонт оборудования. 

При количестве циклов нагружения 
[image: image275.wmf]N

 меньших чем 
[image: image276.wmf]N

t

, понятно, что вероятность разрушения будет меньше чем определяемая по формуле (4). На рисунке 7a приведены зависимости вероятности разрушения от количества циклов нагружения. В качестве иллюстрации, зависимости приведены для случаев, когда «удачным» испытаниям на 
[image: image277.wmf]1200

N

t

=

 циклов подверглись 1, 2, 3 и 10 баллонов. Коэффициент вариации принят равным 0,5. Значения при 
[image: image278.wmf]1200

NN

t

==

 соответствуют формуле (4). Абсциссы данных кривых в отличие от ординат, между собой пропорциональны. Умножая, например, количество циклов для кривой 
[image: image279.wmf]3

n

c

=

 на коэффициент 
[image: image280.wmf]872,58...1200

, что соответствует 0,72715…, она совпадет с кривой для 
[image: image281.wmf]1

n

c

=

. Принимая медиану, т.е. значение 
[image: image282.wmf]N

t

 для 
[image: image283.wmf]1

n

c

=

, за 100 %, получаем, что в случае испытания трех баллонов, для получения тех же вероятностей разрушения при небольших количествах циклов, нам достаточно нагрузить их 72,715 % циклов. Обозначим этот процент через 
[image: image284.wmf](

)

,%

N

. На рисунке 7b приведены вероятности разрушения в зависимости от количества циклов нагружения взятого в процентах от медианы. Зависимости приведены для логнормального и нормального законов распределения при коэффициентах вариации 0,2 и 0,5. Точками указаны значения при испытании баллонов 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, (сверху, вниз). Сопоставляя между собой 
[image: image285.wmf]n

c

 и 
[image: image286.wmf](

)

,%

N

, для логнормального и нормального распределений, при различных коэффициентах вариации, получаем точно такие же зависимости, как и на рисунке 9, но при этом, чтобы получить 
[image: image287.wmf](

)

,%

N

 значения на шкале 
[image: image288.wmf]*

n

N

 нужно умножить на 10. 

[image: image289.png]05 n =
0,500 <
A
0333 P /-
03
T
o 0. 702
o1 n 10
(3
o |
o 200 400 600 5001000 1200 0 4 s |so 100
N s N.% 7nns  b)





Рисунок 7. Вероятности разрушения в зависимости от количества циклов нагружения: 
а - для логнормального распределения при коэффициенте вариации равном 0,5;

b - для логнормального, жирными и нормального, тонкими линиями, распределений. Для коэффициентов вариации 0,5 и 0,2. 
На рисунке 8 приведены вероятности разрушения баллонов в зависимости от количества циклов их нагружения. Распределения построены при «удачном» испытании  трех баллонов 12000 циклами, как рекомендуется по многим НД. 

	
[image: image290.png]02
o1
Zox A
R 005 0.3
o g 02

0 2000 4000 6000 8000 1000012000
N





	Рисунок 8. Вероятности разрушения для нормального и логнормального распределений в зависимости от количества циклов нагружения, для коэффициентов вариации 0,2, 0,3, 0,4, 05, при испытании 3-х баллонов 12000 циклами: 

Norm - нормальное распределение; L-Norm - логнормальное распределение. 




Согласно нашей модели, при «удачном» испытании одного баллона, мы закладываем десятикратный запас по долговечности 
[image: image291.wmf]*

10

nn

NN

==

, (в принципе может быть и какое-то другое значение). При увеличении количества «удачно» испытанных баллонов, этот коэффициент (
[image: image292.wmf]*

n

N

) очевидно можно понижать. Стоит отметить, что не один из испытуемых баллонов не должен «разрушиться» при количестве циклов равном 
[image: image293.wmf]N

t

. В противном случае нужно использовать другие подходы, например в качестве 
[image: image294.wmf]N

t

 брать меньшее значение. 

Тестовый коэффициент запаса по долговечности, для логнормального распределения, можно переписать следующим образом 
[image: image295.wmf][

]

(

)

(

)

*

2

1

NNnNnnn

ttNtNNN

n

N

k

NMe

lnNk

u

w

kln

e

tu

e

w

e

s

s

n

=====

+

×+

. 

Зависимости тестового коэффициента запаса по долговечности, (при нормативном, равным 10), в зависимости от количества испытанных баллонов для коэффициентов вариации 0,2, 03, 04, 0,5 приведены на рисунке 9 жирными линиями. Например, если испытаниям подвергаются 6 баллонов, и мы используем логнормальное распределение, то при коэффициенте вариации равном 0,2 достаточно нагрузить баллоны с восьмикратным запасом 
[image: image296.wmf]*

n

N

. При коэффициенте вариации 0,5 достаточно иметь шестикратный запас по долговечности. Тут нет парадокса, поскольку при коэффициенте вариации 0,5, медиана будет отстоять дальше от значения 
[image: image297.wmf]N

t

, чем при коэффициенте 0,2. 
В случае использования нормального распределения 
[image: image298.wmf]MNkNkM

xtxtxx

sn

=+=+

. Отсюда 
[image: image299.wmf](

)

1

MNk

xtx

n

=-

. Далее 
[image: image300.wmf][

]

NMn

xN

=

, и 
[image: image301.wmf][

]

(

)

*

1

nNNnk

NtNx

n

==-

, см. рисунок 9 тонкие пунктирные линии. При использовании нормального закона распределения значения необходимых запасов будут еще ниже. 

При увеличении количества испытуемых баллонов, (речь идет об «удачных» испытаниях), расчетный тестовый коэффициент запаса по долговечности будет уменьшаться. Но это уменьшение будет происходить с замедлением. При неимоверно большом количестве баллонов он может достигнуть единицы. 
	[image: image302.png][T

1234567589501

n
'c





	Рисунок 9. Тестовый коэффициент запаса по долговечности (при нормативном равным 10), в зависимости от количества испытанных баллонов при коэффициентах вариации 0,2, 03, 0,4, 0,5: 

Жирными сплошными линиями для логнормального, тонкими пунктирными - для нормального распределений. 




Очевидно, что в нашем случае, для вероятности того, что 
[image: image303.wmf]1

n

c

+

 баллон не выдержит 
[image: image304.wmf]N

t

 циклов 
[image: image305.wmf](

)

(

)

(

)

11

FNPn

tc

==+

-

, см. формулу (4), а 
[image: image306.wmf](

)

1

kFP

æö

-

=-

ç÷

-

èø

. Отсюда имеем 
[image: image307.wmf](

)

(

)

1

11

kFn

c

-

=-+

. Зависимость 
[image: image308.wmf](

)

1

kFP

æö

-

=-

ç÷

-

èø

, где 
[image: image309.wmf](

)

(

)

11

Pn

c

=+

-

 приведена на рисунке 10a. Когда мы рассматриваем 
[image: image310.wmf](

)

P

-

, мы находимся слева от медианы, в таком случае, значение 
[image: image311.wmf]k

 отрицательно либо равно нулю, но в целях удобства мы его берем по модулю, но подразумевая о чем идет речь. Понятно, что для нормального и логарифмически нормального распределений число циклов соответствующее одному 
[image: image312.wmf]k

, не совпадают. 

Вероятность того, что все 
[image: image313.wmf]n

c

 результатов испытаний баллонов окажутся меньше, либо больше некоторого числа  
[image: image314.wmf]N

t

, в зависимости от вероятности разрушения 
[image: image315.wmf](

)

P

-

 для 
[image: image316.wmf]1

n

c

+

 баллонов, в случае нормального распределения, приведена на рисунке 10b. Во избежание путаницы следует иметь в виду, что 
[image: image317.wmf](

)

(

)

(

)

FNFkP

t

ºº

-

. 
На рисунке 10 точками указаны значения при испытании 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 баллонов (отсчет справа налево). 
[image: image318.png]=100
7n=10]





Рисунок 10. Зависимости для случая нормального распределения: 
а - зависимость 
[image: image319.wmf](

)

1

kFP

æö

-

=-

ç÷

-

èø

, где 
[image: image320.wmf](

)

(

)

11

Pn

c

=+

-

; b - функции 
[image: image321.wmf](

)

(

)

n

Fk

 и 
[image: image322.wmf](

)

(

)

1

n

Fk

-

 в зависимости от 
[image: image323.wmf](

)

P

-

.

Интересно отметить, что 
[image: image324.wmf](

)

1

0,367879

n

c

limP

e

n

c

æö

==

ç÷

+

èø

®¥

K

, а 
[image: image325.wmf](

)

0

n

c

limP

n

c

æö

=

ç÷

-

èø

®¥

. 
Немаловажным является отметить следующий аспект. Если у нас по каким-то причинам известна медиана распределения долговечности, то, в случае уверенности, что распределение долговечности подчиняется логнормальному закону, нормативный коэффициент запаса по долговечности можно брать меньшим, чем в случае нормального распределения. 

При циклических же испытаниях объектов до разрушения, получаем некую дискретную величину (
[image: image326.wmf]N

f

), элементы которой это циклы нагружения (
[image: image327.wmf]n

f

) приведшие к разрушению объектов испытания. (Разрушение одного объекта испытаний - один элемент 
[image: image328.wmf]n

f

 множества 
[image: image329.wmf]N

f

). Предполагая нормальный закон ее распределения, обозначим ее за 
[image: image330.wmf]X

 (
[image: image331.wmf]XN

f

º

) с параметрами 
[image: image332.wmf]M

x

, 
[image: image333.wmf]x

s

, определяемыми по формулам (1). Предполагая же логнормальный закон, обозначим ее за 
[image: image334.wmf]W

 (
[image: image335.wmf]WN

f

º

) с параметрами 
[image: image336.wmf]M

w

 и 
[image: image337.wmf]w

s

 также определяемыми по формулам (1). Затем по величинам 
[image: image338.wmf]M

w

, 
[image: image339.wmf]w

s

 определяем 
[image: image340.wmf]M

u

 и 
[image: image341.wmf]u

s

 величины 
[image: image342.wmf]U

, которая распределена нормально. 

4. Распределение для минимальных значений, масштабный фактор 
Допустим мы имеем некую непрерывную случайную величину 
[image: image343.wmf]X

, генеральную совокупность, которая описывается параметрами 
[image: image344.wmf]M

x

, 
[image: image345.wmf]x

s

, и имеет нормальное распределение с функцией распределения 
[image: image346.wmf](

)

Fx

 и плотностью распределения вероятностей 
[image: image347.wmf](

)

fx

. Примем их за исходные распределения. Будем из этой генеральной совокупности каждый раз брать дискретные выборки по 
[image: image348.wmf]n

 элементов. Количество выборок по 
[image: image349.wmf]n

 элементов достаточно велико. Из каждой выборки по 
[image: image350.wmf]n

 элементов возьмем минимальное значение. Определим функцию распределения 
[image: image351.wmf](

)

Fx

min

 и плотностью распределения вероятностей 
[image: image352.wmf](

)

fx

min

 минимальных значений. 

Поскольку вероятность того чтобы 
[image: image353.wmf]n

 выбранных случайным образом чисел (элементов) одновременно были больше 
[image: image354.wmf]x

, равна 
[image: image355.wmf](

)

(

)

1

n

Fx

-

, то функция распределения минимальных значений выглядит следующим образом: 
[image: image356.wmf](

)

(

)

(

)

11

n

FxFx

min

=--

. В силу того что 
[image: image357.wmf](

)

(

)

dFx

fx

dx

=

, следовательно, и 
[image: image358.wmf](

)

(

)

dFx

min

fx

min

dx

=

, отсюда 
[image: image359.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

1

1

n

fxnFxfx

min

-

=-×

, [17, 18]. 
Если 
[image: image360.wmf]1

n

=

, следовательно, 
[image: image361.wmf](

)

(

)

FxFx

min

=

 и 
[image: image362.wmf](

)

(

)

fxfx

min

=

, т.е. функция распределения и плотность распределения вероятностей минимальных значений полностью совпадают с исходными функциями распределений. То же касается и числовых параметров: мат. ожидания, моды, медианы и стандартного отклонения. 
Следует отметить, что для максимальных значений 
[image: image363.wmf](

)

(

)

(

)

n

FxFx

max

=

 и 
[image: image364.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

1

n

fxnFxfx

max

-

=×

. Зависимости для максимальных значений подчиняются тем же закономерностям что и зависимости для минимальных значений. 
Функции 
[image: image365.wmf](

)

fx

min

 и 
[image: image366.wmf](

)

fx

max

, при симметричном исходном распределении, симметричны друг другу относительно 
[image: image367.wmf]M

x

 - математического ожидания этого исходного распределения [17]. Сами же распределения экстремальных значений не симметричные, даже если исходное симметричное, см. рисунок 12. Если исходное распределение ограниченно, то и распределение экстремальных значений ограничено этим же значением, [17]. 
Рассмотрим случай, когда исходное распределение подчиняется нормальному закону. Перейдем от 
[image: image368.wmf]x

 к 
[image: image369.wmf]k

, и учтем только те значения, которые меньше математического ожидания. Вероятность того, что из 
[image: image370.wmf]n

 случайных чисел все они одновременно окажутся больше некоего значения определяемым 
[image: image371.wmf]k

, равна 
[image: image372.wmf](

)

(

)

1

n

PFk

=--

, (см. рисунок 11b). Откуда 
[image: image373.wmf](

)

1

1

n

FkP

-=-

, и, следовательно
[image: image374.wmf](

)

1

1

1

n

kFP

-

=--

, (см. рисунок 11a). 
Для одного и того же 
[image: image375.wmf]k

 имеем 
[image: image376.wmf]11

12

12

nn

PP

=

, или 
[image: image377.wmf]21

21

nn

PP

=

. 
Интересно отметить, что если в формуле 
[image: image378.wmf](

)

(

)

1

n

PFk

=--

 значения 
[image: image379.wmf]k

 брать как функцию от 
[image: image380.wmf](

)

P

+

, т.е. 
[image: image381.wmf](

)

11

1

n

kFPF

n

æö

æö

--

==

ç÷

ç÷

+

+

èø

èø

, (см. рисунок 11c), имеем: 
[image: image382.wmf](

)

11

11

1

n

n

n

PFFPFF

n

æö

æö

æö

æö

æö

æö

--

=--=--

ç÷

ç÷

ç÷

ç÷

ç÷

ç÷

+

+

èø

èø

èø

èø

èø

èø

. При 
[image: image383.wmf]n

Þ¥

, имеем 
[image: image384.wmf]1

0,367879

P

e

Þ=

K

. При 
[image: image385.wmf]1

n

=

, следует 
[image: image386.wmf]0,5

P

=

. Если же значения 
[image: image387.wmf]k

 брать как функцию от 
[image: image388.wmf](

)

P

-

, то 
[image: image389.wmf](

)

1

1

11

1

n

n

PFFP

n

æö

æö

æö

æö

-

=-=-

ç÷

ç÷

ç÷

ç÷

-

+

èø

èø

èø

èø

. Тут также при 
[image: image390.wmf]n

Þ¥

, имеем 
[image: image391.wmf]1

Pe

Þ

. 

[image: image392.png]a)szr‘(

) P=(1-F(~k))"

el

P‘/")

i
n+l

5

2

1234567589501
n

09





Рисунок 11. Нормальное распределение, для 
[image: image393.wmf]xM

x

£

: 

[image: image394.wmf][

]

1,2,3,...,12

n

=

 - элементы. 
На рисунке 11a, при вероятности 
[image: image395.wmf]P

 близкой к 0,4, расчетные значения близки к значениям, когда 
[image: image396.wmf]k

 берется от 
[image: image397.wmf](

)

P

-

, см. формулы рисунка 10a. 
Можно показать, что независимо от исходного распределения, коэффициент вариации минимальных значений: 
[image: image398.wmf]1

MM

minxxminx

minx

xxx

s

n

sns

æ-ö

æöæö

ç÷

ç÷ç÷

=-

ç÷ç÷

ç÷

èøèø

èø

, где 
[image: image399.wmf]minx

s

 - стандартное отклонение минимальных значений, 
[image: image400.wmf]M

minx

 - математическое ожидание минимальных значений. 
Полезно отметить, что медиана минимальных значений 
[image: image401.wmf]Me

minx

, определяет 50-ю % вероятность разрушения конструкции из 
[image: image402.wmf]n

 элементов в целом. Приравняем функцию распределения минимальных значений к 0,5: 
[image: image403.wmf](

)

(

)

(

)

110,5

n

FxFx

min

=--=

, следовательно 
[image: image404.wmf](

)

1

10,5

n

Fx

-=

, отсюда 
[image: image405.wmf](

)

1

10,5

n

Fx

=-

. Переходя от 
[image: image406.wmf]x

 к 
[image: image407.wmf]k

, имеем: 
[image: image408.wmf](

)

1

1

10,5

n

kF

-

=--

. Отсюда медиана распределения отклонений минимальных значений от 
[image: image409.wmf]M

x

 отнесенных к 
[image: image410.wmf]x

s

, совпадает со значением, посчитанным по формуле 
[image: image411.wmf](

)

1

1

1

n

kFP

-

=--

, при 
[image: image412.wmf]0,5

P

=

, т.е: 
[image: image413.wmf](

)

1

1

10,5

MMe

Mminx

xminx

n

x

MeF

xx

ss

-

ìü

-

ïï

-

==-

íý

ïï

îþ

. Медиана минимальных значений 
[image: image414.wmf]Me

minx

 не совпадает с модой 
[image: image415.wmf]Mo

minx

 и мат. ожиданием 
[image: image416.wmf]M

minx

 минимальных значений. 

При увеличении 
[image: image417.wmf]n

, уменьшается 
[image: image418.wmf]minx

s

, в область меньших значений переходит и 
[image: image419.wmf]M

minx

, а соответственно и 
[image: image420.wmf]Me

minx

 и 
[image: image421.wmf]Mo

minx

. В случае же когда 
[image: image422.wmf]1

n

=

, следует, что: 
[image: image423.wmf]minxx

ss

=

 и 
[image: image424.wmf]MeMoMM

minxminxminxx

===

. 

[image: image425.png])

EdEs i
; :
.

@@ @

B





Рисунок 12. Распределения экстремальных значений при исходном нормальном распределении для количества элементов 1, 3, 12: 
Тонкие сплошные - для минимальных значений, тонкие пунктиром - для максимальных значений. Жирные - для основного распределения. (Для 
[image: image426.wmf]800

M

x

=

 и 
[image: image427.wmf]400

x

s

=

). 
На рисунке 13 приведены распределения экстремальных значений при логнормальном исходном распределении для количества элементов 1, 3, 12. 

[image: image428.png]M, =1000, 0, =400
W W

M, =6.83...0,=039.

N SO0 iy O Sy
0,004 =
L
NG e
I





Рисунок 13. Распределения экстремальных значений при логнормальном распределении для количества элементов 1, 3, 12: 
Тонкие сплошные - для минимальных значений, тонкие пунктиром - для максимальных значений. Жирные - для основного распределения. 
Для распределения минимальных значений логнормального распределения используя метод Монте-Карло можно проверить, что 
[image: image429.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

1

1

n

fwnFwfw

min

-

=-×

, где аргумент плотности распределения вероятностей 
[image: image430.wmf](

)

fw

 равен 
[image: image431.wmf](

)

Mk

u

uu

wee

s

±

==

, а функция распределения 
[image: image432.wmf](

)

(

)

(

)

FwFuFk

ºº

. 

[image: image433.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

1

1

n

funFufu

min

-

=-×

, где аргумент плотности распределения вероятностей 
[image: image434.wmf](

)

fu

 равен 
[image: image435.wmf]uMk

uu

s

=±

, а  функция распределения 
[image: image436.wmf](

)

(

)

FuFk

º

. 
Также что 
[image: image437.wmf]Me

minu

Mee

minw

=

, и 
[image: image438.wmf]2

0,5

M

minuminu

Me

minw

s

+

=

. 
При всем при этом 
[image: image439.wmf]M

minu

Me

minw

¹

, 
[image: image440.wmf](

)

2

1

ln

minuminw

sn

¹+

, 

[image: image441.wmf]2

1

MeM

minwminwminw

n

¹+

, и 
[image: image442.wmf]22

2

2

1

M

minuminuminu

ee

minw

ss

s

æö

+

ç÷

¹´-

ç÷

ç÷

èø

. 
Аналогично с 
[image: image443.wmf](

)

(

)

1

fwfu

w

=

, имеем 
[image: image444.wmf](

)

(

)

1

fwfu

minmin

w

=

, где аргументы 
[image: image445.wmf]w

 и 
[image: image446.wmf]u

 связаны зависимостью 
[image: image447.wmf]u

we

=

. 

Распределения логарифма минимальных значений величины 
[image: image448.wmf]W

 совпадают с распределениями минимальных значений величины 
[image: image449.wmf]U

. И наоборот, распределения экспоненты минимальных значений величины 
[image: image450.wmf]U

, совпадают с распределениями минимальных значений величины 
[image: image451.wmf]W

. Тоже самое, естественно, справедливо и между распределениями самих величин 
[image: image452.wmf]W

 и 
[image: image453.wmf]U

. 
[image: image454.png]g§s
g
S
SS
g
&
;
!
.
EEELE D
3
g
a a
;
& n
5
uzsluns

AMVEE\





Рисунок 14. Распределения минимальных значений для количества элементов 24 при условных 
[image: image455.wmf]1000

M

w

=

 и 
[image: image456.wmf]400

w

s

=

: 
Тонким - по формулам для минимальных значений. Жирным - в предположении логнормального распределения. 
Количество элементов 
[image: image457.wmf]n

 может выступать как 
[image: image458.wmf]n

 - кратность. И она не инвариантная величина. Распределение минимальных из 
[image: image459.wmf]n

 элементов  значений не совпадает с логнормальным законом, построенным по минимальным значениям, см. рисунок 14. 

Масштабный фактор. В условиях постоянства напряженно-деформированного состояния (НДС), при увеличении объема испытуемого на усталостную долговечность материала, математическое ожидание, медиана и мода будут смещаться в область меньших значений. Стандартное отклонение при этом будет уменьшаться. Это можно охарактеризовать как влиянием масштабного фактора. 
Например, мы подвергаем циклическим испытаниям одни и те же трубы метровой или пятиметровой длины. Трубы при этом должны быть маленького диаметра, чтобы нивелировать краевым эффектом от влияния днищ. В качестве примера также могут послужить некие радиаторы, состоящие из радиаторных секций. Также если мы, не изменяя длину, будем увеличивать диаметр и толщину стенки баллона, но при условии, что отношение диаметра к толщине будет сохраняться. Рассматривать можно и длину сварных швов в одинаковых условиях нагружения. 

5. Выводы 
1. При циклических испытаниях баллонов, согласно нормативной документации, квазистатическое их разрушение не допускается. 

2. При описании рассеяния усталостной долговечности (количества циклов до разрушения) многие авторы рекомендуют использовать логарифмически нормальное распределение.  При этом коэффициент вариации, характеризующий рассеяние, может колебаться в районе 0,2…0,5. 

3. Закладывая в расчетах коэффициент вариации 0,5, прогнозируем худший вариант. 

4. При увеличении количества испытанных баллонов, и в случае их не разрушения, коэффициент запаса по усталостной долговечности можно снижать. 

5. С увеличением объема испытываемого материала распределение усталостной долговечности смещается в область меньших значений, а стандартное отклонение уменьшается. 
Литература 
1. Дмитриенко Р. И. Разработка упрощенного вероятностного подхода к оценке циклической прочности баллонов в условиях ограниченной технической информации и небольшого количества нагружений. Масштабный фактор // Рабочая записка: RZ DRI - 010925. URL: http://www.dri1.cc.ua/RZ/RZ-DRI-010925.pdf. 
2. Справочник по сопротивлению материалов / Писаренко Г. С, Яковлев А. П., Матвеев В. В.; Отв. ред. Писаренко Г. С. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев: Наук. думка, 1988. - 736 с. - ISBN 5-12-000299-4. 
3. Кудрявцев И. В. Наумченков Н. Е. Усталость сварных конструкций. М., «Машиностроение», 1976. 270 с. с ил. 

4. Чечулин Б. Б., Хесин Ю. Д. Циклическая и коррозионная прочность титановых сплавов. М.: Металлургия, 1987. 208 с. УДК 669.295:620.197. 

5. Методика усталостных испытаний. Справочник. Школьник Л. М. М., «Металлургия», 1978. 304 с. УДК 620.178.3. 

6. Статистические закономерности малоциклового разрушения / Н. А. Махутов, В. В. Зацаринный, Ж. Л. Базарас и др. - М.: Наука, 1989. - 252 с. - ISBN 5-02-007162-5. Монография. 
7. Степнов М. Н. Статистические методы обработки результатов механических испытаний: Справочник. М.: Машиностроение, 1985. 231 с. 

8. Туманов А.Т. Конструкционные материалы: Справочник: В 3 т. Том 3. - М.: Сов. энциклопедия, 1964. 

9. Udoguchi T., Matsumura M. Statistical investigation on low cycle fatigue life of high tension steel // Proc. Intern. Conf. Mech. Behav. Materials. Kyoto, 1971. Vol. 5. P. 458-470. 

10. Iida К., Inoue Н. Life distribution and design curve in low cycle fatigue. Tokyo, 1973. 39 p. (Pap. Ship Res. Inst.; N 45). 

11. Павлов П. А. Паршин Л. К., Мельников Б. Е. Шерстнев В. А. Сопротивление материалов: Учебное пособие / Под ред. Б. Е. Мельникова - СПб.: Издательство «Лань», 2003. - 528 с. 

12. ГОСТ Р 55513 Локомотивы. Требования к прочности и динамическим качествам. 

13. Математическая статистика. Под редакцией А. М. Длина. М. Высшая школа 1975. 
14. «Рабочие записки» на сайте www.dri1.cc.ua. 
15. Evaluation of Static Strength Margin of Thin-Wall Steel Cylinders on Coefficient of Permanent Expansion / R. Dmytriienko, A. Perepichay, O. Prokhorenko, A. Alexiev // International Journal «NDT Days». - Year 2019. Volume II / Issue 4, pp. 375-389. ISSN 2603-4018.
https://www.ndt.net/article/NDTDays2019/papers/JNDTD-v2-n4-a01.pdf 
16. Остаточное расширение баллонов (краткий обзор) / Р. И. Дмитриенко, Э. Ф. Гарф, В. П. Чижиченко // Техн. диагностика и неразрушающий контроль. - 2014. - № 1. - С. 23-28. - Библиогр.: 25 назв. - рус. УДК 620.19.30. 

URL: https://patonpublishinghouse.com/tdnk/pdf/2014/pdfarticles/01/5.pdf 
17. Вероятностные методы строительной механики и теория надежности строительных конструкций [Электронный ресурс]: учебное пособие: в 2-х частях. Ч. I / В. А. Пшеничкина, Г. В. Воронкова, С. С. Рекунов, А. А. Чураков; М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т. - Волгоград: ВолгГАСУ, 2015. 

18. Распределение максимума, минимума и диапазона выборки / Т. В. Пилипосян. Ереванский государственный университет. // Известия НАН Армении, Математика, том 53, н. 3, 2018, стр. 59 - 71. 
*** 
Разработка упрощенного вероятностного подхода к оценке циклической прочности баллонов в условиях ограниченной технической информации и небольшого количества нагружений. Масштабный фактор. 

URL: http://www.dri1.cc.ua/Stati/RD_NDT-Days_2025_(ru).pdf. 

Текст: http://www.dri1.cc.ua/Stati/RD_NDT-Days_2025_(ru).doc. 

Development of a Simplified Probabilistic Approach to Assessing the Cyclic Strength of Cylinders under Conditions of Limited Technical Information and a Small Number of Loads. Scale Factor / 

R. Dmytriienko, O. Paliienko, A. Alexiev, I. Tyrchak // International Journal «NDT Days». - Year 2025. Volume VIII / Issue 4, pp. 185-207. ISSN 2603-4018. 
На английском: http://dri1.cc.ua/Stati/IJ_NDT-Days_2025_V8_I4_01.pdf. 
Статья вышла на английском языке, публикуется в бумажном виде и на сайтах: 

https://www.bg-s-ndt.org/journal/index_bg.html HYPERLINK "http://" ; www.ndt.net. 
https://www.researchgate.net/publication/398970001_Development_of_a_Simplified_Probabilistic_Approach_to_Assessing_the_Cyclic_Strength_of_Cylinders_under_Conditions_of_Limited_Technical_Information_and_a_Small_Number_of_Loads_Scale_Factor. 
ЛИСД - лаборатория испытаний сосудов давлением. Сайт:  HYPERLINK "" www.dri1.cc.ua. 

YouTube: ROMAN DMYTRIIENKO. 
11
Development of a Simplified Probabilistic Approach to Assessing the Cyclic Strength of Cylinders under Conditions of Limited Technical Information and a Small Number of Loads. Scale Factor / R. Dmytriienko, O. Paliienko, A. Alexiev, I. Tyrchak // International Journal «NDT Days». - Year 2025. Volume VIII / Issue 4, pp. 185-207. ISSN 2603-4018. 
(Версия на русском).                                                                                                                   www.dri1.cc.ua/Stati.htm 

_1736439321.unknown

_1740292338.unknown

_1815377106.unknown

_1815643209.unknown

_1815986220.unknown

_1816067452.unknown

_1816530519.unknown

_1816533603.unknown

_1816622973.unknown

_1816531436.unknown

_1816369543.unknown

_1816530466.unknown

_1816075214.unknown

_1816022319.unknown

_1816062049.unknown

_1816065420

_1816062023.unknown

_1815996233.unknown

_1815660570.unknown

_1815851417.unknown

_1815897517.unknown

_1815902064.unknown

_1815905024.unknown

_1815896795.unknown

_1815896813.unknown

_1815660759.unknown

_1815643262.unknown

_1815645078.unknown

_1815645428.unknown

_1815643232.unknown

_1815563037.unknown

_1815563073.unknown

_1815566370.unknown

_1815643170.unknown

_1815564799.unknown

_1815565605.unknown

_1815563056.unknown

_1815560963.unknown

_1815561075.unknown

_1815560945.unknown

_1815560706.unknown

_1801295503.unknown

_1806772572.unknown

_1812201251.unknown

_1812538848.unknown

_1815072544.unknown

_1812442699.unknown

_1812442745.unknown

_1812443687.unknown

_1812359943.unknown

_1812360797.unknown

_1812368184.unknown

_1812360484.unknown

_1812205328.unknown

_1812205879.unknown

_1812196610.unknown

_1812199679.unknown

_1812199703.unknown

_1812196667.unknown

_1812199631.unknown

_1812196678.unknown

_1812196635.unknown

_1812011217.unknown

_1812112209.unknown

_1812196532.unknown

_1812096555.unknown

_1812096918.unknown

_1812049422.unknown

_1810560567.unknown

_1810235861.unknown

_1805729839.unknown

_1806768435.unknown

_1806770651.unknown

_1806770996.unknown

_1806771154.unknown

_1806771216.unknown

_1806770538.unknown

_1806769106.unknown

_1806770258.unknown

_1806769629.unknown

_1806770198.unknown

_1806769245.unknown

_1806768905.unknown

_1806769050.unknown

_1806768456.unknown

_1806086974.unknown

_1806087069.unknown

_1806768089.unknown

_1806087058.unknown

_1806084703.unknown

_1806086950.unknown

_1805722296.unknown

_1805728949.unknown

_1805728991.unknown

_1805722661.unknown

_1805722593.unknown

_1805050372.unknown

_1805051331.unknown

_1805705209.unknown

_1805705322.unknown

_1805715309.unknown

_1805705215.unknown

_1805104839.unknown

_1805105107.unknown

_1805051628.unknown

_1805051669.unknown

_1805050745.unknown

_1805051127.unknown

_1805051222.unknown

_1805050990.unknown

_1805050632.unknown

_1805029507.unknown

_1805031642.unknown

_1805038244.unknown

_1805042720.unknown

_1805031693.unknown

_1805029514.unknown

_1801298421.unknown

_1801903387.unknown

_1801904466.unknown

_1801910596.unknown

_1801904189.unknown

_1801402348.unknown

_1801903342.unknown

_1801303102.unknown

_1801297005.unknown

_1801298007.unknown

_1740469577.unknown

_1742628707.unknown

_1742755867.unknown

_1743008531.unknown

_1801250410.unknown

_1801252850.unknown

_1801293748.unknown

_1801295246.unknown

_1801252965.unknown

_1801293705.unknown

_1801251398.unknown

_1801251674.unknown

_1801251328.unknown

_1801250539.unknown

_1797001059.unknown

_1801249974.unknown

_1801250120.unknown

_1797001203.unknown

_1801249912.unknown

_1796820519.unknown

_1742888259.unknown

_1743008032.unknown

_1743008083.unknown

_1743004629.unknown

_1743004767.unknown

_1742756084.unknown

_1742756835.unknown

_1742757141.unknown

_1742756267.unknown

_1742715203.unknown

_1742718245.unknown

_1742755386.unknown

_1742750663.unknown

_1742751849.unknown

_1742727630.unknown

_1742716366.unknown

_1742718236.unknown

_1742715288.unknown

_1742716123.unknown

_1742669774.unknown

_1742714960.unknown

_1742669826.unknown

_1742710706.unknown

_1742668811.unknown

_1742669301.unknown

_1742667537.unknown

_1742668211.unknown

_1742668194.unknown

_1742628860.unknown

_1740474437.unknown

_1741087249.unknown

_1742628590.unknown

_1740475195.unknown

_1740474816.unknown

_1740474325.unknown

_1740474419.unknown

_1740469751.unknown

_1740307325.unknown

_1740467012.unknown

_1740467367.unknown

_1740466673.unknown

_1740301749.unknown

_1740307271.unknown

_1740292363.unknown

_1737394702.unknown

_1738258372.unknown

_1740061517.unknown

_1740214389.unknown

_1740215694.unknown

_1740216348.unknown

_1740215758.unknown

_1740214405.unknown

_1740214512.unknown

_1740163142.unknown

_1740168623.unknown

_1740070198.unknown

_1740070084.unknown

_1740070124.unknown

_1740062076.unknown

_1739905792.unknown

_1740061375.unknown

_1739549151.unknown

_1739894640.unknown

_1737473011.unknown

_1737555865.unknown

_1737555972.unknown

_1737559362.unknown

_1737555765.unknown

_1737476586.unknown

_1737397399.unknown

_1737472904.unknown

_1737394783.unknown

_1736848266.unknown

_1737012263.unknown

_1737044325.unknown

_1737053346.unknown

_1737387418.unknown

_1737394158.unknown

_1737217674.unknown

_1737219077.unknown

_1737053501.unknown

_1737054012.unknown

_1737048507.unknown

_1737051718.unknown

_1737048173.unknown

_1737044701.unknown

_1737015929.unknown

_1737044087.unknown

_1737015828.unknown

_1736851164.unknown

_1736851646.unknown

_1736968009.unknown

_1737012142.unknown

_1736939647.unknown

_1736851537.unknown

_1736849670.unknown

_1736849868.unknown

_1736849867.unknown

_1736848964.unknown

_1736524521.unknown

_1736847445.unknown

_1736847987.unknown

_1736847583.unknown

_1736847285.unknown

_1736847312.unknown

_1736843509.unknown

_1736500960.unknown

_1736502368.unknown

_1736439519.unknown

_1736439714.unknown

_1736449953.unknown

_1736439499.unknown

_1734116683.unknown

_1734375695.unknown

_1735489140.unknown

_1736270714.unknown

_1736276226.unknown

_1736327906.unknown

_1736329362.unknown

_1736341606.unknown

_1736346424.unknown

_1736327537.unknown

_1736274447.unknown

_1736272903.unknown

_1736272932.unknown

_1735794420.unknown

_1735919196.unknown

_1735920908.unknown

_1736254763.unknown

_1736255132.unknown

_1736242658.unknown

_1735919510.unknown

_1735920875.unknown

_1735919284.unknown

_1735794869.unknown

_1735919092.unknown

_1735841810.unknown

_1735495828.unknown

_1735496680.unknown

_1735496739.unknown

_1735670390.unknown

_1735496086.unknown

_1735490071.unknown

_1734412548.unknown

_1735033444.unknown

_1735238650.unknown

_1735381282.unknown

_1735488734.unknown

_1735380939.unknown

_1735033500.unknown

_1734412690.unknown

_1734412866.unknown

_1734420500.unknown

_1734420528.unknown

_1734412883.unknown

_1734412765.unknown

_1734412577.unknown

_1734375956.unknown

_1734376888.unknown

_1734412446.unknown

_1734375973.unknown

_1734375883.unknown

_1734375930.unknown

_1734375798.unknown

_1734092976.unknown

_1734094126.unknown

_1734092338.unknown

